INCI

Hydrogenated Soybean Oil

CAS

8016-70-4

EINECS

232-410-2

Charakteristika

Hoří při nižších teplotách a delší dobu ve srovnání s tradičními vosky.

Skvěle udržuje a uvolňuje vůni.

Má hladkou, krémovou texturu.

Má čisté spalování a rovnoměrné hoří.

Má vynikající přilnavost ke sklu a velmi nízké smrštění, tj. povrch svíčky zůstává po ztuhnutí rovný a hladký.

Pro svíčky s průměrem nad 9cm bude pravděpodobně potřeba použít 2 a více knotů na úplné roztavení svíčky.

Je vyrobený z obnovitelných přírodních zdrojů, je biologicky odbouratelný, neobsahuje žádné produkty živočišného původu a je vhodný i pro vegany.

Je možné ho zabarvit pomocí barev a navonět parfémovými kompozicemi vhodnými do svíček nebo esenciálními oleji, další aditiva nejsou potřebná.

Vzhled: voskové vločky

Barva: bílá až slonová kost

Vůně: charakteristická

Bod tání: 58-70°C

Maximální obsah vůně/esenciálního oleje: 6%

Výpočet potřebného množství vosku podle objemu nádoby: 1ml objemu = cca 0,85-0,9g vosku

Použití

Pro výrobu svíček do skleněných nádob nebo jiných nádob vhodných pro svíčky.

Náš tip: Pro výrobu volně stojících svíček (z forem) odporučujeme použít sójový vosk Pillar, nebo smíchat sójový vosk NatureWax a včelí vosk v poměru 1:1.

Vhodný knot

Najdete zde.

Postup výroby

Vosk zahřejte na teplotu cca 71-93°C. Během tání vosk promíchávejte, aby jste zabránili lokálnímu přehřátí vosku. Nezahřívejte vosk nad teplotu 93°C. Přehříváním vosku nad tuto hodnotu dochází ke změně barvy vosku.

Do úplně roztopeného tekutého vosku můžete přidat barvu a vůni v poměru max. 6%. Důkladně promíchejte.

Před vylitím vosku do skla/nádoby, vosk nechejte ochladit na teplotu cca 49-74°C a taky je vhodné nádoby předem nahřát na teplotu cca 45-50°C. Zabráníte tím popraskání a změně barvy vosku po jeho ochladnutí.

Vosk nalijte do vhodné nádoby/ skla a nechejte tuhnout minimálně 48 hodin před prvním zapálením svíčky.